**Техническое задание**

Арт.10568-KV10-1-IND

**Наименование объекта закупки**

Тактильное грязезащитное покрытие «ТифлоПол-10», индивидуальное

**Цель закупки**

Оборудование входной группы и открытых участков.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой модульное покрытие, предназначенное для оборудования входной группы с целью обеспечения противоскользящих и грязезащитных свойств. С целью упрощения монтажных работ, изделие не имеет креплений к существующему напольному покрытию, не требует использования специальных инструментов при установке. |
| Требования к используемому материалу | Покрытие должно быть изготовлено из пластичного ПВХ материала, обеспечивающего его эластичность при температуре от -20 до +50 гр. С. Для обеспечения уборки покрытия при низких температурах, а также сохранения своих эксплуатационных качеств твердость модулей по шкале Шора не более 65 ед. Цвет – черный.  |
| Требования к общему выполнению | Конструктивно изделие состоит из отдельных модулей, образующих сборе грязезащитное покрытие. Для выполнения заявленных функций, изделие изготовлено с ячейками для сбора грязи равномерно распределенными по его поверхности. С верхней стороны покрытия расположены щетинки для снятия грязи, нижняя часть щетинок не имеет. В виду надёжного соединения покрытия с существующими модулями на объекте, покрытие имеет размер модулей по большей стороне не менее 290 мм и не более 300 мм, с количеством крепежных элементов не менее 10-ти, размер по меньшей стороне не менее 115 мм и не более 125 мм, с количеством крепежных элементов не более 4-х. Модули соединяются между собой штифтами, обеспечивающими свободное крепление 2-х единиц с расстоянием не менее 1мм. |
| Требования к размерам | В виду ограничения пространства между стенами, а также ограничением расстояния открытого дверного полотна от низа до верхней точки пола, размер каждого модуля не должен превышать размеры в плоскости 120х300 мм, а высота не более 10 мм. Размер покрытия в плоскости в собранном виде – в соответствии с заказом. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Тактильное покрытие поставляется в собранном виде. Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Тактильное грязезащитное покрытие «ТифлоПол-10», индивидуальное

Паспорт изделия

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

**Особые условия**

---