КЛЕЙ  FIXVERT – S – 7кг

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007. Предназначена для обозначения безопасного движения инвалидов по зрению.

Применение: улица, помещение.

Назначение: Двухкомпонентный клей ФИКСВЕРТ-С предназначен для монтажа тактильных указателей из нержавеющей стали и ПВХ.

Материал изготовления:  2х компонентный клей, поставляется в 2х раздельных емкостях.

Свойства: Выдерживает высокие механические нагрузки. Обладает высокой эластичностью и прочностью. Подходит для укладки покрытий на больших площадях. В затвердевшем состоянии устойчив к различным погодным условиям. Для наружных и внутренних работ. Применим для полов с подогревом. Не содержит органических растворителей.

Тара: фасовка 7 кг.

Условия применения:
Температура транспортировки и хранения от 0°С до + 40°С
Температура нанесения от + 15°С до + 30°С
Температура эксплуатации от - 20°С до + 70°С
Способ нанесения - зубчатый шпатель (FIXVERT А2)
Готовность к нагрузке через 24 часа
Полное время отверждения через 7 дней
Расход клея определяется качеством подстилающей поверхности.
Ориентировочный расход клея 1 кг / 1 м.кв

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru