КЛЕЙ  «FIXVERT» - 7кг

Обоснования применения:  СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007. Предназначена для обозначения безопасного движения инвалидов по зрению

Клей применяется только с использованием грунтовки FIXVERT-23

Применение: улица, помещение.

Назначение: Для прочного приклеивания тактильных наземных указателей из полиуретана, нержавеющей стали, резина-полиуретана на улице или в помещении.

Материал изготовления:  2х компонентный клей, поставляется в 2х раздельных емкостях+ 2 раздельные емкости для получнеия грунта

Свойства: Высокая прочность склеивания; отверждение без усадки; хорошие тиксотропные свойства; не содержит органических растворителей; водо- и морозостойкий.

Тара: фасовка 7 кг

Условия применения:
Температура транспортировки и хранения от 0°С до + 40°С
Температура нанесения от + 15°С до + 30°С
Температура эксплуатации от - 20°С до + 70°С
Способ нанесения - зубчатый шпатель 
Готовность к нагрузке через 24 часа
Полное время отверждения через 7 дней
Расход клея определяется качеством подстилающей поверхности. Ориентировочный расход клея 1 кг / 1 м.кв

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru