Техническое задание

Арт. 50478-1

Наименование объекта закупки

Зеркало антивандальное, травмобезопасное, нержавеющая сталь, 600x400 мм

Цель закупки

Адаптация санитарных комнат для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью обеспечения доступности.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой зеркало для безопасной адаптации санузла, выполненное в антивандальном исполнении из высококачественной нержавеющей стали. Зеркало характеризуется долгим сроком службы, повышенной безопасностью и простотой в уходе. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения безопасности, высоких эксплуатационных и антикоррозийных свойств зеркало должно быть выполнено из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. |
| Требование к конструкции зеркала | Зеркало должно быть выполнено промышленным способом из полотна полированной нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм. С целью обеспечения безопасности изделие должно иметь скруглённые углы. Для обеспечения надежного крепления изделие должно иметь сквозные отверстия, расположенные по углам, диаметром не менее 7мм. Для придания изделия эстетичной привлекательности отверстия для монтажа должны закрываться заглушками, выполненными из латуни с хромированным покрытием, диаметром не менее 25мм. В нижней части зеркала должна быть нанесена гравировка логотипа - Тифлоцентр «Вертикаль». |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть: высота не менее 600мм, ширина не менее 400мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление зеркала к поверхности осуществляется посредством сквозных отверстий, диаметром не менее 7мм, в количестве не менее 4х штук. Для монтажа используются специальные крепления для зеркала. |
| Требования к поверхности | Поверхность изделия должна быт отполирована промышленным способом до зеркального состояния и не иметь линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Зеркало антивандальное, травмобезопасное, нержавеющая сталь, 600x400 мм – 1 шт.

Набор креплений для зеркала – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---