Техническое задание

Арт. 80040-01

Наименование объекта закупки

Специальная скамья для опорников уличная из нерж. стали AISI 304 с морозостойкими рейками

Цель закупки

Оборудование объектов с большой проходимостью людей с целью адаптации территории и помещений для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида опорника. Металлический каркас изделия выполнен из высококачественной нержавеющей стали, настил – доски из высокопрочного полимера. С целью информационного обеспечения, в поверхность скамьи инкрустирована информационно-тактильная табличка, выполнена на основе ABS пластика, с покрытием лицевой поверхности специальной защитной пленкой. Скамья выполнена во всепогодных условиях, предназначена для использования на улице. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, элементы металлического каркаса должны быть выполнены из нержавеющей трубы марки не ниже AISI 304, диаметром не мнее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения эстетических качеств и высоких эксплуатационных свойств, настил сиденья должен быть выполнен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм. Табличка должна быть выполнена на основе на основе ABS пластика толщиной не менее 1,35 мм, с покрытием лицевой поверхности специальной защитной пленкой (ламинирование). |
| Требование к конструкции скамьи | Конструктивно изделие состоит из цельносварного металлического каркаса и пластикового настила. Каркас образован вертикальными стойками в количестве 3 шт. и поперечинами, в количестве 4-х штук. Каждая вертикальная стойка состоит: из 2-х опорных стальных нержавеющих труб диаметром не менее 38 мм; наклонной поверхности для усиления каркаса, так же изготовленной из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм и установленных на ней кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, для скрытого крепления настила. Для обеспечения прочного монтажа конструкции, основание каждой стойки должно быть оборудовано фланцем, выполненным из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ШХГ): 120х320 мм и имеющем не менее 4-х отверстий, диметром не менее 12 мм. Поперечины должны быть выполнены из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм. Для обеспечения комфорта и долговечности использования настил должен быть изготовлен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм, длиной не менее 1200 мм. Внешние края досок по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм. Количестве досок не менее 6 шт. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве 3 шт. С обратной стороны каркаса крепления скрыты специальными металлическими кронштейнами. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры скамьи должны быть не менее (ВхШхГ): 1057х1200х386 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности пола обеспечивают монтажные пластины, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 3 мм, размером не менее 120х320 мм, для обеспечения устойчивости и прочной фиксации скамьи. |
| Требования к информационному обеспечению населения | С целью информирования о назначении изделия, в поверхность верхней доски наклонной поверхности должна быть инкрустирована информационно-тактильная табличка, размером не менее (ВхШ): 50х230 мм, выполненная на основе ABS пластика 1,35 мм золото царапанное-черный (гравировка). Информация должна быть представлена посредством рельефно-точечного шрифта Брайля и рельефно-графического изображения человека в кресло-коляске. Также на табличке должен быть изображен QR-код для ссылки на инструкцию по использованию скамьи для МГН. С целью обеспечения травмобезопасности, табличка должна иметь врезное крепление и не должна выходить за поверхность сиденья. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Специальная скамья для опорников уличная из нерж. стали AISI 304 с морозостойкими рейками – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---