Техническое задание

Арт. 52960

Наименование объекта закупки

Напольная металлическая вешалка рейл для одежды, размер 150х130х60 см, цвет черный

Цель закупки

Для обустройства пространства с целью обеспечения мест хранения вещей

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Вешалка представляет собой цельносварную конструкцию, каркас которой выполнен из профильных стальных труб. В основании конструкция имеет опоры в количестве не менее 2 штук, с помощью которых изделию обеспечивается устойчивое положение на поверхности. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации каркас вешалки должен быть выполнен из профильных труб 25х25х1,5 мм марки стали не ниже Ст3, заглушки из листовой стали марки не ниже Ст08пс и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных свойств. Цвет – черный (RAL 9005). |
| Требование к конструкции | Конструктивно каркас вешалки состоит из верхней перекладины, двух боковин, труб нижнего основания в количестве 4-х штук, а также двух ножек. Все элементы выполнены из профильных стальных труб 25х25х1,5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно иметь следующие габаритные размеры: - высота изделия – не менее 1500 мм; - ширина изделия – не менее 1300 мм; - глубина изделия – не менее 596 мм |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Напольная металлическая вешалка рейл для одежды, размер 150х130х60 см, цвет черный  – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---