Техническое задание

арт.80065

Наименование объекта закупки

Поручень с регулировкой угла наклона и высоты, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой опорное устройство с регулировкой угла наклона и высоты. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высоких антикоррозионных условий изделие должно быть изготовлено из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие должно состоять из опорной стойки, поручня и крепёжного элемента. С целью обеспечения высоких прочностных характеристик стойка и поручень должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. В целях обеспечения прочностных характеристик, а также сопротивления внешним воздействиям, защиты от коррозии и увеличения срока службы, такие элементы, как держатель и фланец поручня должны быть изготовлены из нержавеющей стали, марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3мм. Основание стойки должно иметь сварную конструкцию в виде втулки и фланца. Узкая часть втулки должна иметь наружный диаметр не менее 34,6мм, широкая часть должна иметь наружный диаметр не менее 38мм. Втулка должна иметь отверстия, диаметром 4мм, в количестве не менее 4 шт. Фланец должен быть диаметром не менее 80мм и иметь не менее 3х крепежных отверстий для фиксации поручня к земле. Изделие должно иметь сборно-разборную конструкцию, посредством которой, при наличии перепадов высот на устанавливаемой поверхности, возможна регулировка высоты устройства. В виду регулировки высоты опорной стойки по месту монтажа, поручень должен быть оборудован механизмом, обеспечивающим регулировку угла наклона в диапазон от -25 до 155 град, с целью соблюдения нормативных требований к установке опорных устройств. |
| Требования к геометрическим размерам | Элемент поручня, должен быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры (без учёта травмобезопасных окончаний): высота от 700мм до макс. 900мм, ширина не менее 1000мм и глубина не менее 100мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланца, изготовленного из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланца не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм, фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень с регулировкой угла наклона и высоты, нержавеющая сталь, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---