Техническое задание

Арт. 50183-GR-AISI304-D35x4

Наименование объекта закупки

Конус тактильный с гравировкой, без штифта, D35x35, H-4мм, I-0мм, AISI304 (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса, с противоскользящими насечками. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик индикатор выполнен из нержавеющей стали. Монтаж осуществляется путём приклеивания индикаторов при помощи специального клея FixVert-S на подготовленную, очищенную поверхность. Для обеспечения высокой адгезии, индикатор должен иметь в нижней части углубления в форме овалов, предназначенные для нанесения клея. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств индикатор должен быть выполнен из высококачественной нержавеющей стали маркой не ниже AISI304. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса с диаметром плоской вершины не менее 29мм. Для обеспечения противоскользящих свойств на плоской вершине конуса должны быть нанесены противоскользящие ромбовидные насечки. Для обеспечения высокой адгезии клея при монтаже индикатора путем приклеивания, в нижней части индикатора должны быть углубления для сбора излишков клея в форме овалов, в количестве не менее 6шт. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, а также в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» высота тактильного указателя над подстилающей поверхностью должна быть не более 4 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный с гравировкой, без штифта, D35x35, H-4мм, I-0мм, AISI304  - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---